| 批准日期 1999-11-19; 实施日期 2000-01-01. |
| --- |
|  | 一次性可降解餐饮具通用技术条件GB 18006.1-1999 |  |
|  | 国家标准一次性可降解餐饮具通用技术条件 GB 18006.1-1999 1 范围 本标准规定了一次性可降解餐饮具主要类型、基本技术要求、外观和 使用性能、卫生要求、降解性能、检验方法、检验规则及产品标志、包装、 运输、储存要求。 本标准适用于用光-生物降解性材料或生物降解性材料生产的一次性餐 饮具。一次性可浆解方便面碗的耐温性能、卫生要求及降解性能也应符合 本标准。 2 引用标准（略） 3 定义（略） 4 产品分类 按降解方式、原材料和生产工艺可分以下两大类、五种类型： 4.1 生物降解性材料类： （1）纸制（纸板涂膜型、纸浆模塑型） （2）植物纤维模塑型（冷压、热压及发泡型） （3）食用粉模塑型 4.2 光-生物降解性材料类：光-生物降解塑料（非发泡）型 5 基本技术要求 5.1 必须用无毒、无害、清洁无污染，符合国家食品卫生及环境保护法规、 标准的原材料制作一次性可降解餐饮局。 5.2 所用助剂及内涂料的品种、使用范围及用量必须符合GB 9685规定。使 用进口助剂及内涂料，也必须符合我国规定的品种和质量标准；首次在我国 使用的新产品或进口产品，用前必须依据国家现行食品卫生管理规定，备好 所需资料和证明办理审批手续。 5.3 不得使用以下原材料、助剂、涂料及化学制剂制作、加工一次性可降解 餐饮具。 a）未经去污染处理的天然材料及其粗加工品； b）失效变质、霉变或被污染； c）有害物质含量不符合卫生标准； d）回收再生材料； e）荧光增白剂。 5.4 成品废弃物除应符合本标准要求的降解性能外，还应具有回收价值、便于 再生利用，或便于卫生填埋及高温堆肥处理。 6 成品外观及使用性能 6.1 成品外观应符合以下要求： a）正常色泽，无异味； b）表面平整洁净、质地均匀、无划痕，无皱折、剥离，无破裂及穿孔； c）表面无油污、尘土、霉变及其他异物； d）边缘光滑、规整。带盖品盖合方便平整，反弹性盖应可别扣。 6.2成品使用性能应符合表1要求。 表1 使用性能要求 序号; 项目名称; 技术指标. 01; 容积偏差%; ±5. 02; 耐温试验(95℃±5℃的油、水，60℃环境恒温30min); 无变形、起皮、起皱，无阴渗、漏. 03; 餐局负重试验(室温下负重3kg); 高度变化≤5%. 04; 盖体对折试验15次; 无断裂. 05; 跌落试验1次; 无裂损. 06; 天然材料制品含水量，%; ≤7. 7 卫生要求 7.1 光-生物降解性材料餐饮具，其卫生指标应符合相应塑料成型品的国家现行卫生标准。 7.2 生物降解性材料餐饮具，其卫生指标应符合表2要求。 表2 生物降解性材料餐饮具的卫生要求 序号; 项目名称; 产品类型及指标要求. 纸板涂膜; 纸浆模塑; 植物纤维模型; 食用粉模塑. 01; 蒸发残渣 mg/L; 水，60℃，2h; ≤30. 正己烷，20℃，2h; ≤30. 4%乙酸，60℃，2h; ≤30. 65%乙醇，20℃，2h; ≤30. 02; 高锰酸钾消耗量 (蒸馏水，60℃，2h)，mg/L; ≤10; -. 03; 重金属 (4%醋酸， 60℃，2h); 以Pb计，mg/L; ≤1. 以As计，mg/kg; ≤1. 以Cd计，mg/L; -; ≤0.2; -. 04; 荧光性物质(254nm及365nm); 任何一份100cm2样品荧光面积不得大于5cm2. 05; 甲苯二胺(4%乙酸),mg/L; ≤0.004; -. 06; 氟(蒸馏水,60℃,2h),mg/L; -; 0.2; -. 07; 有机磷农药残留,mg; -; 符合附录A; -. 08; 黄曲霉素B1,μg/kg; -; ≤5. 09; 苯并(a)芘,μg/kg; -; ≤5. 10; 脱色试验; 冷餐油或无色油脂; 阴性. 乙醇; 阴性. 浸泡液; 阴性. 7.3 出厂合格品的细菌指标应符合GB 14934要求，霉菌计数不得大于50个/g。 8 降解性能 8.1 光-生物降解性材料餐饮具，其降解性能应符合表3要求。 表3 光-生物降解性材料餐饮具降解性能要求 序号; 项目名称; 累计辐射量; 降解指标. 裂损级; 重均分子量下降率,%; <10 000低分子百分含量; 羰基指数; 霉菌侵蚀，级; 二氧化碳生成. 01; 野外曝晒架曝露试验; A; ≥Ⅱ; ≥80; ≥20; ≥1.5; -; -. B; 碎化 粉化; ≥90; ≥40; ≥4.0; ≥1; 阳性. 02; 氙灯光源曝露试验; C; ≥Ⅱ; ≥70; -; ≥1.5; -; -. 注："A"、"B"、"C"为累计辐射量参考值，分别为(310±10)MJ/m2、(590±10)MJ/m2及16800KJ/m2。. 8.2 生物降解性材料餐饮具，其降解性能应符合表4要求。 表4 生物降解性材料餐饮具降解性能要求 01; 试验名称; 指标要求. 纸制品; 植物纤维制品; 食用粉制品. 01; 霉菌浸蚀试验 级; ≥Ⅲ; ≥Ⅳ; ≥Ⅳ. 02; 纤维素酶浸蚀试验(眼观); 黄橙色; -; 黄橙色. 03; 需氧堆肥试验生物降解率,%; >30; ≥60. 注： 1 霉菌浸蚀试验适合于常规检验，02项适合于监督检验中的快速检验。 2 霉菌浸蚀试验常规检验阳性者不再作03项检验，阴性者以03项试验作最终判定。 3 纸板涂PE膜样品，可剪碎后直接作03项检验。. 9 检验方法（略） 10 检验规则（略） 11 包装、标志、运输、储存（略） |  |
|  | GB 18006.1-1999 |  |